МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Декан ТФ

|  |  | М. А. Засовская |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (И. О. Фамилия) |
| " " 2022 г. |  |  |
| (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| " " 20 г. |  |  |
| (подпись) |  | (И. О. Фамилия) |
| " " 20 г. |  |  |
| (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| " " 20 г. |  |  |
| (подпись) |  | (И. О. Фамилия) |
| " " 20 г. |  |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины: Строительные материалы

Кафедра: Архитектуры и строительства

Факультет: Технологический

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки: Теплогазоводоснабжение и вентиляция

Форма обучения: заочная

Курс(ы) 1

Семестр(ы) 2

Год начала подготовки 2022

Рабочая программа по дисциплине Строительные материалы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 481, учебным планом, одобренным ученым советом университета 30.03.2022, протокол № 04.

Разработчик:

| старший преподаватель кафедры Архитектуры и строительства | Е. В. Скутина |
| --- | --- |

| Расcмотрено на заседании |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кафедры, реализующей ОПОП |  |  | совета направления |  |  |
| Дата, номер протокола | ФИО зав. кафедрой | Подпись зав. кафедрой | Дата, номер протокола | ФИО председателя совета | Подпись председателя совета |
| Протокол от 12.05.22 № 10 | Киборт И. Д. |  | Протокол от 13.05.22 № 01 | Киборт И. Д |  |

Согласовано:

Руководитель ОПОП

Зав. кафедрой Архитектуры и строительства                 			           И. Д. Киборт

Аннотация рабочей программы по дисциплине

Строительные материалы

Цель преподавания дисциплины

- освоение знаний в области строительства понятий о строительных материалах, их составе и строении, обработке сырьевых материалов, технологии производства строительных материалов.

Задачи изучения

- знание строения и свойства материалов;

- влияние качества материалов на долговечность и надёжность строительных конструкций;

- умение производить испытание строительных материалов по стандартным методикам.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-11 – владение методами анализа параметров и подбора оборудования;

ПК-12 – способность производить анализ уровня тепловой энергоэффективности инженерных сетей зданий и сооружений;

ПК-13 – способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Освоение знаний в области строительства, понятий о строительных материалах, их составе и строении, обработке сырьевых материалов, технологии производства строительных материалов.

1.2. Задачи изучения

Получение обучающимися знаний по вопросам строения, свойств и современных методов испытания строительных материалов; изучения влияния качества материалов на долговечность и надёжность строительных конструкций; умение производить испытание строительных материалов по стандартным; изучение современных методов испытаний строительных материалов и путей улучшения этих свойств;

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| ПК-11 | Владение методами анализа параметров и подбора оборудования | знать: технологию изготовления строительных изделий; определение их качества с помощью стандартных методик; назначение материала; способы модифицирования современных материалов. уметь: определить основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением; работать с приборами, знать нормативные документы; привести материал (битумы, лакокрасочные, смолы) в рабочее состояние. владеть: навыками выбора материалов для конкретных конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой расчета состава бетонов и растворов, способами испытания материалов, складирования, сохранения и транспортировки строительных материалов и готовых изделий, осуществлять контроль при отпуске готовой продукции и эксплуатации изделий; |
| ПК-12 | Способность производить анализ уровня тепловой энергоэффективности инженерных сетей зданий и сооружений | знать: энергоэффективные теплоизоляционные материалы применяемые для инженерных сетей зданий и сооружений; теплофизические свойства строительных материалов; сырьевые материалы для изготовления теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов; стандартные методы определения теплопроводности; уметь: определить основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением; работать с приборами позволяющими определить прочность и коэффициент теплопроводности материала; знать нормативные документы; привести материал (битумы, лакокрасочные, смолы) в рабочее состояние. владеть: навыками выбора материалов для конкретных конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой расчета состава бетонов и растворов, способами испытания материалов, складирования, |
| ПК-13 | Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства | знать: методы контроля и оценки качества сырьевых материалов для изготовления строительных материалов; методы контроля прочности стандартных образцов. уметь: определить основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением по нормативным документам (определение прочности, морозостойкости, водо – и газонепроницаемости, коэффициента теплопроводности, влажности, плотности, пористости и др.) владеть: методами разрушающего и неразрушающего контроля прочности строительных конструкционных материалов; методами определения физических и механических свойств материалов согласно ГОСТ. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

Математика, физика, геология, химия;

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Основы архитектуры и строительных конструкций; Строительная теплофизика; Технологические процессы в строительстве; Коррозионная защита оборудования

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 4,

часы – 144.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 2 | 144 | 8,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,3 | 135,7 | - | Контр. раб. |  | + С оценкой |
| ИТОГО | 144 | 8,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,3 | 135,7 | - | Контр. раб. |  | + С оценкой |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения | В том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | практические | лабораторные |  |
| 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Основы строительного материаловедения | 15 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 | - | - | - | - | 15 |
| Тема 2. Сырьё для производства строительных материалов | 15 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 | - | - | - | - | 15 |
| Тема 3. Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья | 24,5 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 23 |
| Тема 4. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ | 24,5 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 23 |
| Тема 5. Строительные материалы из органического сырья | 24,5 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 23 |
| Тема 6. Строительные материалы специального функционального назначения | 24,5 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 23 |
| Тема 7. Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений | 13,7 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 | - | - | - | - | 13,7 |
| ИЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| АК | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | - |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 144 |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 135,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 семестр |  |  |  |
| 3 | Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья | Строительная керамика, стекло и другие материалы из минеральных расплавов. Металлы, получение, свойства, применение в строительстве | 0,5 |
| 4 | Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ | Цементные бетоны и растворы, гипсовые и силикатные изделия | 0,5 |
| 5 | Строительные материалы из органического сырья | Изделия из древесины, битумные и дёгтевые вяжущие, Полимеры | 0,5 |
| 6 | Строительные материалы специального функционального назначения | Гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы | 0,5 |
|  | ИТОГО |  | 2 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Основы строительного материаловедения Сырьё для производства строительных материалов | Роль и значение материалов в строительстве, их классификация, номенклатур. Связь состава, структуры и свойств строительных материалов. Природное минеральное сырьё, техногенные отходы | 30 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ОЛ-6, ОЛ-7, ОЛ-8, ОЛ-9, ОЛ-10, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 3 | Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья | Подготовка сырья и разные способы изготовления изделий с помощью плавления | 23 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ОЛ-6, ОЛ-7, ОЛ-8, ОЛ-9, ОЛ-10, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 4 | Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ | Особенности гидратационного твердения. Материалы, твердеющие в условиях автоклава. Композиционные материалы на основе минеральных вяжущих. Железобетон, фибробетон и особенности его производства | 23 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ОЛ-6, ОЛ-7, ОЛ-8, ОЛ-9, ОЛ-10, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 5 | Строительные материалы из органического сырья | Искусственные полимеры и композиции на их основе | 23 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ОЛ-6, ОЛ-7, ОЛ-8, ОЛ-9, ОЛ-10, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 6 | Строительные материалы специального функционального назначения | Неорганические, органические и комбинированные материалы. Облицовочные строительные материалы, композиции для покраски и защиты | 23 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ОЛ-6, ОЛ-7, ОЛ-8, ОЛ-9, ОЛ-10, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 7 | Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений | Состав стали, её модификация для улучшения качества строительных конструкций. Материалы для модификации строительных материалов | 13,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ОЛ-6, ОЛ-7, ОЛ-8, ОЛ-9, ОЛ-10, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
|  | ИТОГО |  | 135,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сырьё для производства строительных материалов | Минеральное сырьё, происхождение, применение, решение задач. | 0,5 |
| 3 | Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья | Стандартные испытания строительных материалов. Получение керамических материалов. Решение задач. | 0,5 |
| 4 | Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ | Расчёт составов бетонов и растворов разной прочности и назначения | 0,5 |
| 5 | Строительные материалы из органического сырья | Особенности расчёта свойств деревянных конструкций. Решение задач | 0,5 |
|  | ИТОГО |  | 2 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение истинной, средней и насыпной плотности, водопоглощения, пористости и морозостойкости материалов. | 0,5 |
| 3 | Изучение физико-механических свойств и товарного вида образцов стеновой керамики и силикатного кирпича. Изучение теплофизических свойств материалов. | 0,5 |
| 5 | Определение реологических характеристик теста из воздушного вяжущего, изготовление и испытание стандартных образцов | 0,5 |
| 6 | Определение реологических характеристик цементного теста, изготовление стандартных образцов, определение марки | 0,5 |
|  | ИТОГО | 2 |

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Решение задач по вариантам, см. МУ-3 |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лекция | Тема 2. Сырьё для производства строительных материалов | ПК-11 ПК-12 ПК-13 | Презентация | 0,5 |
| 2 | Лекция | Тема 4. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ |  | Презентация | 0,5 |
| 2 | Лекция | Тема 5. Строительные материалы из органического сырья |  | Презентация | 0,5 |
| 2 | Лекция | Тема 6. Строительные материалы специального функционального назначения |  | Презентация | 0,5 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основная литература: |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Микульский, В.Г. Строительные материалы : Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по строительным специальностям / В.Г. Микульский [и др.] ; Под общ. ред. В.Г. Микульского, Г.П. Сахарова. - Минск : Высшая школа А, 2011. -. : ил. | У | 2011 | 25 |
| ОЛ-2 | Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение : Учебное пособие для студентов строительных специальностей / Игорь Александрович Рыбьев. - Москва : Высшая школа, 2003. - 701 с. | УП | 2003 | 22 |
| ОЛ -3 | Алимов, Л.А. Строительные материалы : Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению "Строительство" / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. - М. : Академия, 2012. - 320 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование - Бакалавриат). | У | 2012 | 15 |
| ОЛ-4 | Строительные материалы : Учебник для студентов вузов / В. Г. Микульский [и др.] ; Под общей редакцией В. Г. Микульского. - Москва : АСВ, 2000. - 536 с. : ил. | У | 2000 | 41 |
| ОЛ-5 | Попов, К.Н. Строительные материалы и изделия : Учеб-ник для студентов строительных специальностей средних профессиональных учебных заведений / К.Н. Попов, М.Б. Каддо. - 5-е изд., стереотипное. - М. : Студент, 2011. - 440 с. : ил. | У | 2011 | 20 |
| ОЛ-6 | Малбиев, С.А. Полимеры в строительстве : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению "Строительство" / С.А. Малбиев, В.К. Горшков, П.Б. Разговоров.-М.:Высш. шк.,2008.- 456 с. : ил. | УП | 2008 | 10 |
| ОЛ-7 | Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение / И.А. Рыбьев.- М.: АСВ, 2002.-702 с. | УП | 2004 | 21 |
| ОЛ-8 | Пантилеенко, В.Н. Строительные материалы : Учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / В.Н. Пантилеенко, Л.А. Ерохина, Е.М. Веряскина. - 2-е изд., стер. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2012. - 166 с. | УП | 2012 | 36 + http://lib.ugtu.net/book/7652 |
| ОЛ-9 | Пантилеенко, В. Н. Строительные материалы : Учебное пособие / Владимир Николаевич Пантилеенко, Лариса Алексеевна Ерохина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2012. - 100 с. - б.ц. | УП | 2012 | 79 + http://lib.ugtu.net/book/15212 |
| ОЛ-10 | Ерохина Л. А. Строительное материаловедение : Конспект лекций / Лариса Алексеевна Ерохина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2009. - 63 с. | УП | 2009 | 78 + http://lib.ugtu.net/book/3912 |
| дополнительная литература: |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Строительное материаловедение : Учеб. пособие для студентов строительных специальностей высш. учеб. за-ведений, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / В.А. Невский [и др.] ; Под общ. ред. В.А. Невского. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 588 с. : ил. - (Высшее образование). | УП | 2009 | 2 |
| ДЛ-2 | Дворкин, Л.И. Справочник по строительному материаловедению : Учебно-практическое пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. - 472 с. : ил. | УП | 2010 | 5 |
| ДЛ-3 | Гришук Т.В. Строительные материалы и изделия : Учебное пособие для учащихся строительных специальностей средних специальных учебных заведений / Татьяна Владимировна Гришук. - Минск : Дизайн ПРО, 2004. - 312 с. : ил. | УП | 2004 | 9 |
| ДЛ-4 | Строительные материалы : (Материаловедение. Строительные материалы) : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по строительным специальностям / Валентин Гаврилович Микульский [и др.] ; Под общей редакцией : В. Г. Микульского, В. В. Козлова. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2004. - 536 с. : ил. | У | 2004 | 1 |
| ДЛ-5 | Пантилеенко В. Н. Конспект лекций по курсу "Материаловедение" и "Технология конструкционных материалов" : Учебное пособие / Владимир Николаевич Пантилеенко, Лариса Алексеевна Ерохина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2008. - 132 с. : ил. | УП | 2008 | 69 + http://lib.ugtu.net/book/5182 |
| ДЛ-6 | Ерохина Л. А.Теоретические положения материаловедения : Учебное пособие / Лариса Алексеевна Ерохина, Галина Нарановна Горяева. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2016. - 92 с. : ил. | УП | 2016 | 48+ http://lib.ugtu.net/book/27466 |
| ДЛ-7 | Баженов Ю. М. Технология бетона, строительных изделий и конструкций : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" направления подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / Юрий Михайлович Баженов [и др.]. - Москва : АСВ, 2004. - 256 с. : ил. | У | 2004 | 3 |
| ДЛ-8 | Комар А. Г. Технология производства строительных материалов : Учебник / А. Г. Комар, Юрий Михайлович Баженов, Л. М. Сулименко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1990. - 445 с. | У | 1990 | 48 |
| ДЛ-9 | Строительные материалы : Учебно-справочное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Строительство" / Г. А. Айрапетов [и др.] ; Под редакцией Г. В. Несветаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 608 с. : ил. | Др | 2005 | 2 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Ерохина, Л. А. Технология конструкционных материалов : Методические указания. Ч. 2 / Лариса Алексеевна Ерохина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2010. - 52 с. - б.ц. | 2010 | 2 + http://lib.ugtu.net/book/10092 |
| М-2 | Ерохина Л. А. Строительные материалы : Методические указания и контрольные задания для студентов безотрывной формы обучения III и IV курсов по специальностям : 270102 - "Промышленное и гражданское строительство", 270109 - "Теплогазоснабжение и вентиляция", 270112 - "Водоснабжение и водоотведение" / Лариса Алексеевна Ерохина, Наталья Сергеевна Майорова. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2010. - 34 с. - б.ц | 2010 | 89 + http://lib.ugtu.net/book/1970 |
| М-3 | Ерохина Л.А. Строительные материалы : Методические указания к лабораторным работам / Лариса Алексеевна Ерохина, Наталья Сергеевна Майорова, Екатерина Владимировна Скутина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2013. - 66 с. : ил., табл. - б.ц. | 2013 | 2 + http://lib.ugtu.net/book/13292 |
| М-4 | Ерохина Л. А. Материаловедение по строительным материалам : Методические указания. Ч. 3 / Лариса Алексеевна Ерохина, Наталья Сергеевна Майорова, Елена Михайловна Веряскина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2010. - 28 с. - б.ц. | 2010 | 2 + http://lib.ugtu.net/book/1971 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа:

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Ресурсы удаленного доступа Научная электронная библиотека.

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные технологии: - использование на занятиях электронных изданий; - чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- и аудиоматериалов (через Интернет). При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: - Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.); - CorelDraw; - Adobe Photoshop.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Специализированная аудитория 46Г, оснащенная маркерной доской. Лаборатория «Испытания конструкций» 7Г. Лаборатория «Строительных материалов» 8Г.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Строительные материалы

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки Теплогазоводоснабжение и вентиляция

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-11 Владение методами анализа параметров и подбора оборудования | Семестр 2 Тема 1. Основы строительного материаловедения Тема 2. Сырьё для производства строительных материалов Тема 3. Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья Тема 4. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ Тема 5. Строительные материалы из органического сырья Тема 6. Строительные материалы специального функционального назначения Тема 7. Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений | знать: технологию изготовления строительных изделий; определение их качества с помощью стандартных методик; назначение материала; способы модифицирования современных материалов. уметь: определить основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением; работать с приборами, знать нормативные документы; привести материал (битумы, лакокрасочные, смолы) в рабочее состояние. владеть: навыками выбора материалов для конкретных конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой расчета состава бетонов и растворов, способами испытания материалов, складирования, сохранения и транспортировки строительных материалов и готовых изделий, осуществлять контроль при отпуске готовой продукции и эксплуатации изделий; |
| ПК-12 Способность производить анализ уровня тепловой энергоэффективности инженерных сетей зданий и сооружений |  | знать: энергоэффективные теплоизоляционные материалы применяемые для инженерных сетей зданий и сооружений; теплофизические свойства строительных материалов; сырьевые материалы для изготовления теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов; стандартные методы определения теплопроводности; уметь: определять основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением; работать с приборами позволяющими определить прочность, плотность и теплофизические свойства материала; определять толщину стеновой ограждающей конструкции и толщину изолирующей конструкции инженерных сетей; владеть: навыками выбора материалов конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой подбора составов бетонов и растворов с энергоэффективнами свойствами, способами испытания теплоизоляционных материалов и их складирования. |
| ПК-13 Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства |  | знать: методы контроля и оценки качества сырьевых материалов для изготовления строительных материалов; методы контроля прочности стандартных образцов. уметь: определять основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением по нормативным документам (определение прочности, морозостойкости, водо – и газонепроницаемости, коэффициента теплопроводности, влажности, плотности, пористости и др.); проводить оценку технических и технологических решений; владеть: методами разрушающего и неразрушающего контроля прочности строительных конструкционных материалов; методами определения физических и механических свойств материалов согласно ГОСТ. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темы 1-7 | ПК-11 | Пороговый | Лабораторные работы. Выполнение контрольной работы | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Варианты заданий для контрольной работы |
|  |  |  | Повышенный | Защита лабораторных работ. Знание глоссария | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Глоссарий |
|  |  |  | Продвинутый | Опрос | Тематика опроса |
|  | Темы 1-7 | ПК-12 | Пороговый | Лабораторные работы. Выполнение контрольной работы | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Варианты заданий для контрольной работы |
|  |  |  | Повышенный | Защита лабораторных работ. Знание глоссария. | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Глоссарий |
|  |  |  | Продвинутый | Опрос. Решение задач по теплофизическим свойствам материалов | Тематика опроса. Банк задач |
| 3 | Темы 1-7 | ПК-13 | Пороговый | Лабораторные работы. Выполнение контрольной работы | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Варианты заданий для контрольной работы |
|  |  |  | Повышенный | Защита лабораторных работ. Знание глоссария. | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Глоссарий |
|  |  |  | Продвинутый | Опрос. Решение задач по физическим свойствам материалов, подбору состава бетонной смеси | Тематика опроса. Банк задач |
|  | Темы 1-7 | ПК-11, ПК-12, ПК-13 |  | Зачет | Банк тестовых заданий |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-11 Владение методами анализа параметров и подбора оборудования | знать: технологию изготовления строительных изделий; определение их качества с помощью стандартных методик; назначение материала; способы модифицирования современных материалов. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: свойства строительных материалов, производство вяжущих веществ, утеплителей, гидроизоляционных материалов. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: свойства строительных материалов, производство вяжущих веществ, утеплителей, гидроизоляционных материалов, способы модифицирования бетонов, растворов, древесины, тепло- и гидроизоляционных материалов. |
|  | уметь: определить основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением; работать с приборами, знать нормативные документы; привести материал (битумы, лакокрасочные, смолы) в рабочее состояние. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять свойства и характеристики материалов лабораторным путем и теоретическими вычислениями; нормативные документы по производству и определению основных физических, механических свойств. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять свойства и характеристики материалов лабораторным путем и теоретическими вычислениями; нормативные документы по производству и определению основных физических, механических свойств. |
|  | владеть: навыками выбора материалов для конкретных конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой расчета состава бетонов и растворов, способами испытания материалов, складирования, сохранения и транспортировки строительных материалов и готовых изделий, осуществлять контроль при отпуске готовой продукции и эксплуатации изделий; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками выбора материалов для конструкций работающих в агрессивных средах, навыками работы с нормативной литературой, способами испытания материалов. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками выбора материалов для конкретных конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой расчета состава бетонов и растворов, способами испытания материалов, складирования, сохранения и транспортировки строительных материалов и готовых изделий, осуществлять контроль при отпуске готовой продукции и эксплуатации изделий; |
| ПК-12 Способность производить анализ уровня тепловой энергоэффективности инженерных сетей зданий и сооружений | знать: энергоэффективные теплоизоляционные материалы применяемые для инженерных сетей зданий и сооружений; теплофизические свойства строительных материалов; сырьевые материалы для изготовления теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов; стандартные методы определения теплопроводности; нормативные документы для оп | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: наиболее распространенные теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, применяемые в для защиты инженерных сетей, зданий и сооружений; их основные характеристики и методы получения |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: энергоэффективные теплоизоляционные материалы применяемые для инженерных сетей зданий и сооружений; их теплофизические свойства; сырьевые материалы для изготовления теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов; стандартные методы определения теплопроводности материалов и конструкций; |
|  | уметь: определять основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением; работать с приборами позволяющими определить прочность, плотность и теплофизические свойства материала; определять толщину стеновой ограждающей конструкции и толщину изолирующей конструкции инженерных сетей | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: работать с приборами определяющими расчетное сопротивление теплопередаче, определять коэффициент теплопроводности по эмпирическим формулам, |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением по методикам ГОСТов; работать с приборами позволяющими определить прочность и коэффициент теплопроводности материала определять толщину стеновой ограждающей конструкции и толщину изолирующей конструкции инженерных сетей |
|  | владеть: навыками выбора эффективных теплоизоляционных материалов для конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой подбора составов бетонов и растворов с энергоэффективнами свойствами, способами испытания теплоизоляционных материалов и их складирования. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками выбора эффективных строительных материалов для тепловой изоляции зданий, сооружений и инженерных сетей; навыками работы с нормативной литературой |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками выбора эффективных теплоизоляционных материалов для конструкций, работающих в заданных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; методикой расчета составов бетонов и растворов с высокими теплозащитными показателями, способами испытания теплоизоляционных материалов и их складирования. |
| ПК-13 Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства | знать: методы контроля и оценки качества сырьевых материалов для изготовления строительных материалов; методы контроля прочности стандартных образцов. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: методы контроля качества сырья для производства строительных материалов; методы контроля прочности (разрушающие и неразрушающие) строительных материалов; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: методы контроля качества сырья для производства строительных материалов; методы контроля прочности (разрушающие и неразрушающие) строительных материалов; размеры стандартных образцов для испытаний; методику стандартных испытаний строительных материалов; способы производства строительных материалов и конструкций; |
|  | уметь: определять основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением по нормативным документам (определение прочности, морозостойкости, водо – и газонепроницаемости, коэффициента теплопроводности, влажности, плотности, пористости и др.); проводить оценку технических и технологических решений | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять прочность, плотность, влажность, морозостойкость, пористость и др. физические, механические свойства строительных материалов; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять основные характеристики строительных материалов в соответствии с его назначением по нормативным документам (определение прочности, морозостойкости, водо – и газонепроницаемости, коэффициента теплопроводности, влажности, плотности, пористости и др.); проводить оценку технических и технологических решений |
|  | владеть: методами разрушающего и неразрушающего контроля прочности строительных конструкционных материалов; методами определения физических и механических свойств материалов согласно ГОСТ. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: методами разрушающего и неразрушающего контроля прочности строительных конструкционных материалов; методами определения физических и механических свойств материалов согласно ГОСТ. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами разрушающего и неразрушающего контроля прочности строительных конструкционных материалов; методами определения физических и механических свойств материалов согласно ГОСТ. |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу;

- методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

- варианты заданий для расчетно-графической работы;

- банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу и зачету.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

Свойства материалов

1. Что называют плотностью, формула определения плотности.

2. В чем отличие истинной, средней и насыпной плотности, какая из них имеет максимальное значение?

3. Как и на чем определяют прочность каменного материала, напишите формулу, в каких единицах обозначают?

4. Для каких материалов определяют коэффициент теплопроводности, от каких показателей он зависит, как обозначают коэффициент теплопроводности?

5. От чего образуются поры в искусственном камне, как определить пористость, в каких единицах ее обозначают?

6. В каких состояниях может быть вода в порах материала, откуда она там, если материал находится в сухом месте?

7. Что происходит с водой в порах материала при снижении температуры, имеет ли значение размер капилляра?

8. Что называют морозостойкостью, как ее определяют, как записывают марку по морозостойкости?

9. Как определяют влажность материала, в каких единицах, напишите формулу.

10. Какие свойства зависят от влажности, что такое Кр?

Естественные каменные материалы

1. Классификация каменных материалов по происхождению.

2. Почему возникли плотные и пористые структуры у первичных горных пород?

3. Из каких пород по происхождению производят вяжущие вещества, какие?

4. В каком виде применяют естественный камень в строительстве, как его испытывают на прочность, велика ли она?

5. Что называют грубообработанным камнем, где его используют?

6. Можно ли естественный камень использовать для возведения зданий, каков критерий его применения в этих целях?

7. Почему прочность и долговечность глубинных пород выше изготовленных бетонных изделий, а прочность изделий из каменного литья еще выше?

8. С какой структурой естественный камень используют в качестве активной минеральной добавки, где?

9. Как из тяжелого плотного камня делают теплоизоляционные материалы?

10. Что происходит со структурой камня при расплавлении его, при медленном или быстром охлаждении?

Керамика

- Из какого сырья делают керамические изделия, какие?

- Зачем в сырьевую массу вводят технологические добавки, какие?

- Перечислите последовательность технологических операций при изготовлении кирпича. Зачем отформованный сырец сушат?

- При какой температуре происходит обжиг кирпича, меняется ли при этом минеральный состав, структура?

- Зависит ли от способа формования применение кирпича в разных условиях? Какие есть способы формования, какой способ обеспечивает меньшее водопоглощение?

- На какие группы разделяют кирпич по плотности, чем они отличаются?

- Что характеризует водопоглощение для керамических изделий, каково оно, есть ли различие для внутренних и внешних условий работы?

- Как определяют прочность кирпича? Что такое марка по прочности, в каких единицах обозначается марка? Кирпич - хрупкий или пластичный материал?

- Какие марки кирпича выпускают для кладки стен? Какие размеры имеет стандартный кирпич?

10. Какие поры в кирпиче (поры геля, микро, макропоры, открытые, закрытые), влияют ли они на морозостойкость кирпича, какова она?

Минеральные вяжущие вещества

- Общие технологические процессы для производства вяжущих из горных пород.

- Из какого сырья делают строительный гипс? Его варят или обжигают? Напишите реакцию получения.

- Сколько видов гипсовых вяжущих изготавливают из одного и того же сырья, какого? Что при этом меняют в технологии производства?

- Почему гипсовое вяжущее называют воздушным? Какая разновидность идет на внешнее оформление здания?

- Из каких горных пород получают известь, при какой температуре? Напишите реакцию получения.

- Имеют ли значение примеси глинистых пород в сырье для получения известковых вяжущих, каких?

- С каким содержанием примесей в известняке можно получить портландцемент? К какому виду вяжущих он относится? При какой температуре обжига его получают, как охлаждают?

- Как называют продукт обжига цементного сырья, что с ним делают после обжига, что добавляют?

- Зависит ли активность полученного продукта от дисперсности? Как определяют активность, как марку цемента?

- Каких марок выпускают цемент, на каких образцах его испытывают на прочность, в каких единицах обозначают марки?

Бетоны

- Из каких компонентов изготавливают бетон, каких марок или классов? Чем класс отличается от марки?

- Классификация бетонов по плотности, от чего зависит плотность бетона, влияет ли она на прочность бетона?

- Как определяют прочность бетонов, на каких образцах? Какую прочность называют марочной? Напишите формулу прочности.

- Откуда в плотном бетоне поры, их размер в дальнейшем изменяется  или нет? Зачем нужен уход за уложенным бетоном?

- Какие поры и капилляры (по размерам и названию) образуются, влияют ли они на прочность, морозостойкость и долговечность бетона, как?

- Как испытывают бетон на морозостойкость, от чего она зависит, можно ли повысить морозостойкость?

- Сколько цемента необходимо ввести в бетонную смесь, сколько заполнителя? Чем опасно повышение или снижение содержания цемента?

- Что такое усадка, какова она у чистого цементного раствора, строительного раствора и бетона? Какие компоненты снижают усадку?

- Что называют пластификатором, какова его роль в изменении свойств бетона, каких?

- Что можно изменить в составе, чтобы получить легкий бетон? Где его применяют, может ли он иметь высокую морозостойкость?

Металлы и железобетон

1.Что называют сталью, что чугуном? Какие металлы кроме черных применяют в строительной практике?

2. Какие механические свойства наиболее ценны у металлов? Это хрупкие или пластичные материалы?

3. Почему при изготовлении металлических элементов и конструкций возникают напряжения? Как и зачем их снимают?

4. Способы модификации стали и чугуна.

5. Зачем легируют сталь, какая степень легирования устраивает строителей?

6.Как записывают марки стали, что означает арабская цифра, что римская в обозначении марки?

7. Какую сталь применяют в строительстве, почему? Как соединяют металлические элементы?

8. Назовите сортамент стали, наиболее экономичное сечение.

9. Какое существует разделение стали на группы по условиям эксплуатации? Где можно использовать кипящую сталь?

10. Зачем армируют бетон, какую арматуру изготавливают?

11. Что защищает металл от коррозии в бетоне, в атмосферных условиях?

12. Какова температуростойкость стали и алюминия?

13. Из каких материалов делают конструкции перекрытия с большим шагом колонн?

14. Классификация железобетона по виду армирования. В каком случае в железобетоне отсутствуют трещины?

15. Какую арматуру можно, а какую нельзя напрягать, почему? Что означает «напряженный» железобетон?

16. В каком случае арматуру в железобетоне защищают антикоррозионными покрытиями, в каком случае можно не покрывать? Что тогда защищает арматуру?

17. Какие виды коррозии характерны для металлических изделий? Виды защиты от них.

18. Какие меры относят к пассивной, а какие к активной защите?

19. Надо ли защищать алюминиевые конструкции, от чего?

20. К какому виду защиты относят электрохимзащиту, когда ее осуществляют?

Древесина

1.Какова средняя и истинная плотность древесины? Почему средняя изменяется, а истинная остается той же?

2. В каких пределах и от чего меняется влажность древесины? Какие свойства зависят от изменения влажности?

3. Что называют стандартной влажностью, что гигроскопической, какие показатели зависят от этих видов влажности?

4. Каков Ккк у древесины по сравнению с бетоном (ниже, выше)? Какие конструкции делают из древесины?

5. На каких образцах испытывают древесину на прочность? Это какой материал: хрупкий или пластичный? Докажите.

6. Почему пиленая древесина коробится? Как делают деревянные конструкции, не подверженные короблению? Как такая древесина называется?

7. Какой материал называют фанерой, почему она не коробится?

8. Какую древесину называют модифицированной? Увлажняется ли она, где ее используют?

9. Как можно использовать сырье на 98-100% на деревообрабатывающих предприятиях, что делают?

10. В каких условиях могут работать конструкции из древесины, от чего их надо защищать, как?

Органические вяжущие вещества

1.Какие материалы относят к органическим вяжущим? Из чего их получают?

2. Где используют органические вяжущие, можно ли с их помощью модифицировать каменные строительные материалы?

3. Можно ли на органическим вяжущем сделать бетон, раствор? Как такие составы называются, где используются?

4. Какие и из чего делают гидроизоляционные материалы? Приведите примеры основных и безосновных материалов.

5. Какой деготь используют строители, какие разновидности бывают? Что называют сплавом в органических вяжущих?

6. Как приводят в рабочее состояние органическое вяжущее? Что называют асфальтовым вяжущим?

7. Почему наполнителем в битумную смесь должна быть карбонатная порода, какой дисперсности?

8. Способы получения термопластичных и термореактивных полимеров. Их температуростойкость и использование для строительных материалов.

9. Какие полимеры по способу получения используют для изготовления конструкций, какие – для пленочных материалов?

10. Какие композиционные материалы на основе полимеров используют в строительстве? Что является наполнителем, стабилизатором? Примеры

Композиционные материалы

- Что называют композиционным материалом? Что в нем является матрицей, что наполнителем?

- Приведите примеры композиционных материалов: с неорганической матрицей и неорганическими наполнителями, с неорганической матрицей и органическими наполнителями, с органической матрицей и неорганическими наполнителями, с органической матрицей и органическими наполнителями.

- Приведите примеры комбинированных конструкций, с какой целью их делают?

- Как можно слабому тонкостенному материалу придать жесткость, устойчивость?

- Как останавливают трещинообразование в материале?

- Зачем красят материал, какие краски наиболее безопасны?

- Есть ли способы увеличить поверхностную твердость материала?

- Перечислите способы формования пластмасс.

- Какие материалы по состоянию хорошо гасят вибрацию?

- Разновидность, каких пор эффективнее гасят звуковую волну?

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ представлены в литературе МУ-3 Ерохина Л.А. Строительные материалы : Методические указания к лабораторным работам / Лариса Алексеевна Ерохина, Наталья Сергеевна Майорова, Екатерина Владимировна Скутина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2013. - 66 с. : ил., табл. - б.ц.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (3 балла).

- Контрольная работа выполняется по МУ-3 Ерохина Л.А. Строительные материалы : Методические указания к лабораторным работам / Лариса Алексеевна Ерохина, Наталья Сергеевна Майорова, Екатерина Владимировна Скутина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2013. - 66 с. : ил., табл. - б.ц.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения расчетно-графической работы – 0 баллов;

≥50% выполнения расчетно-графической работы – mах балл (3 балла).

- Банк тестовых заданий

Зачетный тест состоит из 12 заданий.

Пороговый уровень – 10 заданий– вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 0,5 балла, продвинутый решение 2х задач -2,5 балл

Максимально возможное количество баллов – 10.

– до 5 баллов			незачтено;

– 6…10 баллов		зачтено;

1. Чем вода является для твёрдых веществ: электролитом (слабым, сильным)

– растворителем  –   окислителем  –  восстановителем?

2. Как повышают коррозионную стойкость металла:

снижают количество углерода в составе – повышают количество углерода

– гомогенизируют – легируют состав.

3. Какие агрессивные агенты в природе действуют разрушающе на прочные скальные минералы, как называют все глины?

4. Какой технологический приём позволяет получить стекло из расплава:

быстрый нагрев – быстрое охлаждение – медленное расплавление

– медленное охлаждение.

5. Меняется ли при обжиге кирпича породы, как называется этот процесс?

6. Определить массу гипсового камня если масса строительного гипса 10 т?

7. Почему металл подвержен коррозии, каков механизм возникновения коррозии арматуры в бетоне?

8. Перечислите, какие строительные материалы получают из карбонатов, имеющих разное количество глинистых примесей, %:

до 6-8 – 20-21 – 22-25 и более 25%.

9. Напишите реакцию получения строительного гипса.

10. Как называют продукты гидратации цемента:

карбонаты – алюминаты – гидраты – силикаты.

11. Сколько тепла выделяется при гашении извести: 133 – 65 – 950 – 100 Кдж/кг

12. Зачем в цементные и известковые растворы вводят кварцевый песок: увеличения усадки- уменьшения усадки-увеличения скорости твердения-уменьшения плотности

13. Найдите минералы цементного клинкера:

Ca(OH)2  2CaO∙SiO2  Al2O3∙2SiO2∙2H2O  3CaO∙SiO2  CaSO4∙2H2O  3CaO∙Al2O3

14. В качестве какой защиты используют битум для строительных материалов:

первичной – вторичной  –  химической – изоляционной

15. Определить общую пористость образца 15*20*30см, если коэффициент насыщения 0.65 масса сухого 560г, а влажного 720г.

16. Какой кирпич используют для футеровки внутренних сводов печей? Лицевой – эффективный – шамотный – обычный.

17. Какую влажность должен иметь сырец перед обжигом (%)? 0 – 6 – 10 – 12.

18. Какой кирпич надо взять для кладки наружной стены, цоколя и внутренней стены? Пустотелый – обыкновенный полусухого прессования – обыкновенный пластического формования – модульный – полнотелый пластического формования – шамотный – клинкерный.

19. Какой кирпич пригоден для мощения дорог?

Обыкновенный – модульный – шамотный – клинкерный.

20. Какие характеристики кирпича указывают в паспорте партии?

Способ производства – название развновидности – массу – плотность – водопоглощение – морозостойкость – марку по прочности.

21. С какой влажностью глиняной массы формуют кирпич пластическим, жестким, шликерным, сухим и полусухим способом?

(8 - 12) – (13 - 18) – (2 - 6) – (18 - 28) – до 40%.

22. Из какого сырья делают кирпич? Известняк – слюда – глина – песок.

23. Какие добавки снижают усадку кирпича при сушке?

Плавни – отощающие – выгорающие – пластифицирующие.

24. Какие окислы в составе глины обеспечивают пластичность и огнеупорность,

а какие появление «дутиков»?  Al2O3 – SiO2 – Fe2O3 – CaO – Na2O3 – MgO.

25. Какова дисперсность глиняных частиц? < 0,005 – 0,01 – 0,1 – 1 мм.

26. Какие добавки называют отощающими?

Опилки – плавиковый шпат – кварцевый песок – шамот – бентонит – доломит.

27. Какие глины дают максимальную воздушную усадку?

Непластичные – высокопластичные – среднепластичные – малопластичные.

28. Какие из перечисленных изделий относят к грубой, а какие к тонкой керамике?

Плитки облицовочные – кирпич – трубы – черепица – плитки для пола.

29. При какой температуре удаляется химически связанная влага из глин при

обжиге? 120 – 500 – 800 – 10000 С.

30. Образование каких минералов при обжиге обеспечивает водостойкость и

прочность? Бейделлита – каолинита – муллита – силлиманита.

31. Водопоглощение готового кирпича должно быть каким? (%): 20 – 8 – 6 – 0.

32. Какова матрица в керамическом материале?

Цементный камень – стекло — глинистый цемент – песок.

33. Определите плотность эффективного и обычного кирпича: 1700 – 1500 – 1400 – 1300

34. Бывает ли такая марка по морозостойкости у кирпича? 15 – 50 – 100 – 500.

35. Расплавы каких материалов при охлаждении способны переходить в твердое стекловидное состояние? Бораты – металлы – силикаты – полимеры – растворы солей.

36. Назовите структуру остывшего стекла:

кристаллическая – аморфная – смешанная – микрокристаллическая.

37. Какими свойствами характеризуется стеклообразное состояние?

Анизотропностью – температурой плавления – способностью к полимеризации – неопределенным химическим составом.

38. Какие из перечисленных окислов в составе силикатного стекла нежелательны?

SiO2 – А12О3 – В2О3 – Сr2О3 – Na2O – Fе2О3 – СаО – МgО – ТiO2 – ВаО.

39. При какой температуре варят стекло, °С? 1000 – 1200 – 1500 – 1700.

40. Какие способы пригодны для формования стекломассы?

Литье – экструзия – прокат – флоат-способ – прессование –вальцевание – вытягивание.

41. Зачем в технологии изготовления стекла используют отжиг?

Увеличивают вязкость – увеличивают прочность – останавливают кристаллизацию – предупреждают растрескивание.

42. Какие виды стекол используют как конструкционные материалы?

Плитку – многослойное стекло – листовое – стеклопрофилит.

43. Какие виды стекол относятся к строительным?

Стекловолокно – стеклоблоки – листовое – зеркальное.

44. Назовите композиционные материалы:

ситаллы – стекло – стеклопластик – армированное стекло.

45. Найдите горную породу для получения строительной извести:

СаО•А12О3·2SiO2 – СаSО4 – СаСО3 – МgСО3.

46. Какое количество воды необходимо для гидратации комовой извести (%)?

100 – 50 – 32 – 12.

47. Что происходит с комовой известью при гашении?

Растворяется в воде – поризуется – диспергируется –гидратируется.

48. Определите температуру обжига известняка: 750 – 600 – 1400 – 950 – 160° С.

49. Какую долю составляет известь в сырьевой смеси для получения штукатурного раствора, силикатного кирпича, силикатного бетона (%)?

(7-10) – (30-35) – (10-14) – (40-50).

50. Найдите добавку, повышающую прочность штукатурного известкового

раствора:  кварцевый песок – цемент – опилки – активная минералъная добавка.

51. С помощью какой добавки можно повысить водостойкость штукатурного

известкового раствора? ЛСТ – СаС12 – ГКЖ – стеараты металлов.

52. Какие соединения образуются при карбонатном, гидратном и гидросиликатном твердении извести? Са(ОН) 2 – СаСО3 – СаО•SiO2 · пН2 О – СаSО4•2Н2О.

53. К какому сорту можно отнести известь с содержанием активных окислов (%)?

95 – 80 – 75 – 69.

54. Какой раствор выбрать для оштукатуривания внутренних стен?

Цементный – гипсовый – известковый – смешанный.

55. Какой раствор выбрать для наружных стен кирпичного здания?

Известковый – известково-гипсовый – цементный – цементно-известковый.

56. Для кладочных работ зимой какую добавку лучше ввести в раствор?

Активную минеральную добавку – пластифицирующую –нитрат натрия – поташ.

57. Пески с каким модулем крупности подходят для кладочных и акустических

растворов? >3 – 2,5 – 1,5 ≤ 1.

58. Какой раствор лучше для замоноличивания стыков железобетонных элементов?

Цементно-известковое вяжущее – расширяющийся п/ц –гипспортландцемент.

59. Какие марки плотного и ячеистого силикатного бетона получают?

25 – 50 – 100 – 200 – 300 – 400 – 800.

60. У силикатного бетона какие показатели ниже, чем у цементного?

рН – Кр – экономичность – модуль упругости – ползучесть.

61. Можно ли повысить водостойкость гипсовых вяжущих, добавляя в тесто?

Кварцевый песок – известь – молотый шлак – бентонит.

62. Оптимальная температура твердения гипсового теста:10 – 20 – 40 – 100°С.

63. При какой термической обработке сырья получают строительный гипс?

750 – 150 – 107 – 1000° С.

64. Найдите формулы высокопрочного и высокообжигового эстрих-гипса:

СаSО4 · 0,5Н2 О – СаSО4 ·2Н2 О – СаSО 4 – СаSО4 •СаО.

65. Что означает маркировка для гипса? (Г-5-Б-1) – (Г-20-А-11) – (Г-10-В-111).

66. В каких условиях должны применяться изделия из гипса?

В ванной комнате – в подвале – в жилом помещении –в открытом складе.

67. Чтобы замедлить схватывание и подольше работать с гипсовым тестом, что

в него можно ввести? Известь – соль – цемент – кварцевый песок

V.Банк задач

- Определить истинную плотность природного камня, если его средняя плотность 2,6 г/см3, а пористость составляет 3%.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5 см и высотой 5 см весит в сухом состоянии 245г. После насыщения водой его масса увеличилась до 249г. Определить его массовое и объемное водопоглощение.

- Определить коэффициент размягчения плотного известняка, если прочность его образца-куба в сухом состоянии 100 МПа. Сделать вывод о водостойкости данного материала.

- Наружная поверхность кирпичной стены толщиной а = 51 см имеет температуру t=-33°С, внутренняя t=+18°С. Какое количество тепла проходит через каждый 1м2 поверхности стены за 1ч? Коэффициент теплопроводности кирпича λ=0,8 Вт/м °С.

- Определить истираемость каменной плиты, если масса ее до испытания 220г, после испытания 212,5г. Размеры образца: длина 100 мм, ширина 50 мм, толщина 20 мм.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5см и высотой 5см весит в сухом состоянии 245г. Определить его среднюю плотность.

- Определить массовое и объемное водопоглощение кирпича, если его масса в сухом состоянии 3850г, в насыщенном водой состоянии 4200г, размеры кирпича 250x120x65 мм.

- Прочность на сжатие сухого кирпича Rсух=200 кг/см2, а после насыщения водой Rнас=120 кг/см2. Определить, является ли данный кирпич водостойким?

- Требуется заменить теплоизоляцию из двух слоев совелитовой плиты общей толщиной а=100 мм на теплоизоляцию из стекловатных плит марки 75(средняя плотность ρ0=75 кг/м3). Температура изолируемой поверхности 275°С, а поверхность теплоизоляции 25°С, Определить толщину теплоизоляционного слоя из стекловаты. Коэффициент теплопроводности стекловаты λ= 0,06 Вт/м °С, совелита λ = 0,09 Вт/м ° С.

- Какой диаметр должен иметь стальной стержень, если требуется удерживать груз Р = 1000 кг Допускаемое напряжение на растяжение принять σ = 240 МПа.

- Определить среднюю плотность образца, если он имеет массовое водопоглощение 17% , объемное водопоглощение 24%.

- Изготовлена серия бетонных кубиков и испытана на морозостойкость. При требуемой марке морозостойкости Мрз 50 средняя прочность кубиков после 50 циклов попеременного замораживания оттаивания оказалось равной RМрз=24 МПа. Средняя прочность образцов, не подвергавшихся замораживанию, но водонасыщенных, была равна Rнас = 30 Мпа. Установить, морозостоек ли исследованный бетон.

- Наружная поверхность стены из тяжелого бетона толщиной а=50 см имеет  t =-30°С, внутренняя t = +18°С. Какое количество тепла проходит через каждый 1 м2 поверхности стены за 1ч? Коэффициент теплопроводности тяжелого бетона λ =1,3 Вт/ м °С.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5см и высотой 5см имеет массу 210 г, после насыщения водой его масса увеличилась до 230 г. Определить среднюю плотность камня, его объемное и массовое водопоглощение.

- При пропаривании железобетонного изделия в камере металлическая форма нагрелась от t1 =15 °С t=+18°С до t2 =90 °С. Масса формы 900 кг, Определить удельную теплоемкость металла формы, если затраты тепла составили 32400 КДж.

- Масса сухого известняка 300 г, а после насыщения водой 308г. Средняя плотность известняка 2400 кг/м3. Вычислить массовое и объемное водопоглощение известняка.

- Прочность на сжатие сухого кирпича Rсух =150 кг/см2, а после насыщения водой Rнас =120 кг/см2. Определить, является ли данный кирпич водостойким?

- Вычислить теплозатраты на нагрев воды, идущей для изготовления 1 м бетона. Начальная температура воды t =5 °С, конечная температура нагрева t =95°С. Расход воды составляет на 1 м3 бетона 180 л. Удельная теплоемкость воды составляет с=4,18 КДж/ кг °С.

- Определить массу и пустотность цемента, хранящегося в силосных банках диаметром 5м, высотой 10м. Истинная плотность 3,1 г/см3, насыпная плотность в уплотненном состоянии 1,4 г/см3.

- Наружная поверхность кирпичной стены толщиной 64 см имеет температуру t1 =30 °С, внутренняя t2 = +18 °С. Определить коэффициент теплопроводности кирпича, если через каждый 1м2 поверхности стены за 1час проходит 60 КДж тепла.

- Определить пустотность кварцевого песка, если истинная плотность его 2,6 г/см3, а насыпная плотность составила 1620 кг/м3.

- Образцы, выпиленные из древесноволокнистой плиты, перед испытанием на изгиб выдерживались в воде. Прочность до выдерживания в воде составляла 2380 кг/см3, а после увлажнения 750 кг/см3. Определить коэффициент водостойкости.

- Образец гранита имеет среднюю плотность 2700 кг/м3. Его водопоглощение по массе составило 3,71 %. Определить объемное водопоглощение.

- Определить затраты тепла на нагрев 1000 шт глиняного кирпича-сырца при его сушке при t =75 °С. Сырец поступает в камеру с температурой 10 °С. Масса 1 шт кирпича составляет 3,4 кг. Коэффициент теплоемкости кирпича с = 0,9 КДж/м °С.

- Определить допустимую нагрузку на рядовую плоскую кровельную асбестоцементную плитку размером 400x400 мм, толщиной 4 мм, если предел прочности при изгибе должен быть не менее 240 кг/см, пролёт между опорами плитки l= 30 см.

- Определить массовое водопоглощение образца камня, если его масса в сухом состоянии 125 г, а в насыщенном водой состоянии 127г.

- Определить коэффициент размягчения плотного известняка, если прочность образца в сухом состоянии 150 МПа, а в насыщенном водой состоянии 120 МПа. Сделать вывод о водостойкости данного материала.

- Сухие образцы камня-известняка массой 50 кг нагрели от t =15°С до температуры t =40°С, затратив тепло в количестве Q = 1120 КДж. Определить удельную теплоемкость данного материала.

- Определить предел прочности при изгибе глиняной плоской ленточной черепицы, размер которой 365x155 мм и толщина 12 мм. Разрушающий груз при испытании на изгиб равен 70 кг. Расстояние между опорами равно 30 см.

- Определить среднюю плотность материала, если массовое водопоглощение его 21%, а объемное 38%.

- Определить пустотность щебня, если его истинная плотность составляет 2,7 г/см3, а насыпная плотность 1600 кг/м3.

- Образец камня в сухом состоянии весил 250г. Объем образца 125см3. После насыщения водой масса образца увеличилась до 288г. Определить среднюю плотность, массовое и объемное водопоглощение.

- Определить влажность образца, если в абсолютно-сухом состоянии его масса составила 300 г, в воздушно-сухом состоянии 310г.

- При определении коэффициента теплопроводности строительного материала в приборе установились следующие постоянные температуры на поверхностях образца: t =100°С, t =20°С. Вычислить коэффициент теплопроводности, если площадь образца F = 0,25 м2, толщина образца    а = 5 см. Испытание продолжалось 1 час, в течение этого времени на нагревание образца было затрачено 500 КДж.

- Определить предел прочности при сжатии образцов из оргстекла размером 15х15х15см, если разрушающая нагрузка составила 5000 кг.

- Написать размерность величин, выражающих основные физико-механические свойства строительных материалов: истинная и средняя плотность, пористость, водопоглощение по массе и объему, сила, механическое напряжение и прочность, коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость, коэффициент конструктивного качества, истираемость.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 3 см и высотой 6 см весит в сухом состоянии 300г. После насыщения водой его масса увеличилась до 305 г. Определить массовое и объемное водопоглощение.

- Образцы, выпиленные из древесноволокнистой плиты, перед испытанием на изгиб выдерживались в воде. Прочность до выдерживания составила 200 МПа, после увлажнения 68 МПа. Определить водостойкость плиты.

- Определить твердость образца материала по шкале Мооса, если он чертятся гипсом, а сам оставляет черту на тальке.

- При испытании образца из пластмассы размером: толщина 10мм, ширина 15мм, получена разрушающая нагрузка 125 кг. Определить предел прочности при изгибе образца при расстоянии между опорами 10см.

- Образец известняка имеет среднюю плотность 2100 кг/м3, его водопоглощение по массе составило 43%- Определить объемное водопоглощение.

- Наружная поверхность кирпичной стены толщиной а = 51см имеет температуру t = -30°С , внутренняя t = +20°С, Какое количество тепла проходит через каждый 1 м2 поверхности стены за 1час. Решить эту же задачу для стен той же толщины из шлакобетона. Коэффициенты теплопроводности принять для кирпича λ = 0.8 Вт/м °С, шлакобетона λ = 0,7 Вт/м °С.

- Определить предел прочности при сжатии образцов из стеклопластика размером 10x10x15 см, если разрушающая нагрузка составила 1500кг.

- Определить удельную теплоемкость воды, если на нагрев 200л воды от начальной температуры t1=20 °С*С до конечной температуры t212=80 °С*С затраты тепла составили 50400 КДж.

- Образец камня в сухом состоянии весил 200г. При погружении в насыщенном водой состоянии в градуированный цилиндр с водой он поднял уровень воды на 110см3. После высушивания образец был измельчен для определения абсолютного объема, который оказался равным 82см3. Определить истинную и среднюю плотность образца и его пористость.

- Определить пористость керамического кирпича, если его средняя плотность равна 1700 кг/м3, а истинная 2,6 г/см3.

- Масса сухого известняка равна 260 г, а после насыщения его водой 265 г, средняя плотность известняка 2400кг/м3. Вычислить массовое и объемное водопоглощение.

- Вычислить влажность образца древесины, если в воздушно-сухом состоянии его масса составила 150г, а после высушивания до постоянной массы 130г.

- Определить предел прочности кирпича при изгибе, если площадь поршня равна 40см2, показание манометра перед разрушением кирпича 10 кгс/см2, ширина кирпича 122 мм, толщина 66 см, расстояние между опорами 20 см.

- Навеска сырого песка в количестве 1 кг была высушена в сушильном шкафу до постоянной массы, после взвешивания масса навески песка составила 0,94 кг. Определить влажность песка

- Навеска сырого песка в количестве 1 кг была высушена в сушильном шкафу до постоянной массы, после взвешивания масса навески песка составила 0,95 кг. Определить влажность песка.

- Масса образца облицовочной плитки из керамики составила в сухом состоянии 52 г, после насыщения водой она увеличилась до 58 г. Определить массовое водопоглощение.

- Наружная поверхность кирпичной стены толщиной а = 51 см имеет температуру t =-30°С, внутренняя t =+18 °С. Какое количество тепла проходит через каждый 1м2 поверхности стены за 1час? Определить толщину стены из газобетона при тех же параметрах и расходе тепла. Коэффициенты теплопроводности: для кирпича λ = 0,8 Вт/м °С, для газобетона λ=0,23 Вт/м °С.

- При испытании на сжатие образца-кубика камня со стороной а = 10 см максимальное давление по манометру гидравлического пресса оказалось равным Р = 100 кгс/см2. Определить разрушающее усилие при раздавливании образца и предел прочности на сжатие материала образца.

- Определять объемное водопоглощение образца, если он весил в сухом состоянии 500 г, а после насыщения водой 530г. Объем образца 400см3.

- Вычислить насыпную плотность песка по результатам следующего опыта. Песок в сухом состоянии был помещен в мерный сосуд объемом 1л, после взвешивания сосуда с песком его масса составила 2650г, масса пустого сосуда 1090г.

- Образец камня в сухом состоянии весит 67 г, а после насыщения водой 69 г. Вычислить среднюю плотность и пористость камня, если его истинная плотность равна 2,6 г/см3, а объемное водопоглощение 4%.

- Требуется нагреть 1м3 щебня со средней плотностью ρ = 1500 кг/м3 от начальной температуры t = -15°С до конечной температуры t = +15 °С. Удельная теплоемкость щебня равна 0,9 Вт/м°С. Определить требуемые теплозатраты.

- При механическом испытании кубиков тяжелого бетона размером 15x15x15 см средняя разрушающая нагрузка оказалась равной Р=90000кгс. Определить предел прочности бетона при сжатии.

- Определить насыпную плотность песка, его пустотность, если масса песка и мерного сосуда объемом 1 л составляет 2520 г. Масса пустого сосуда 980г. Истинная плотность песка 2,6 г/см3.

- Определить истинную плотность природного камня, если его средняя плотность 2800кг/м3, а пористость составляет 2%.

- Образец кирпича подвергали испытанию на водопоглощение. Масса кирпича в сухом состоянии составила 250 г, после насыщения водой 275 г. Определить массовое водопоглощение.

- Определить коэффициент размягчения плотного известняка, если прочность его образца-куба в сухом состоянии 130 МПа, а в насыщенном водой состоянии 115 МПа. Сделать вывод о водостойкости данного материала.

- Определить твердость камня по шкале Мооса, если он чертится топазом, а сам оставляет черту на кварце.

- Определить массовое и объемное водопоглощение кирпича, если масса его в сухом состоянии составляет 3900 г, а при полном насыщении 4200 г. Размеры кирпича: 250х120х65 мм.

- Определить массу кирпича размером 250х120х65мм, если его средняя плотность равна 1700кг/м3.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5см и высотой 5см весит в сухом состоянии 250г. После насыщения водой его масса увеличилась до 254г. Определить его среднюю плотность, массовое и объемное водопоглощение.

- При испытании образцов-кубов бетона на морозостойкость прочность их после испытания составила Rсж = 15 МПа, до испытания прочность на сжатие образцов в водонасыщенном состоянии 18 МПа. Установить, морозостоек ли бетон?

- Определить истираемость каменной плиты, если масса ее до испытания составила 450г, после испытания 440г. Размеры образца: длина 100мм, ширина 100мм, толщина 20мм.

- Определить первоначальную массу керамической плитки размером 10х10х1см, испытанной на истираемость. Потери по массе составили 0,2 г/см2, масса плитки после испытания 190 г.

- Для определения истинной плотности материала, его в измельченном состоянии поместили градуированный сосуд с водой. Уровень воды поднялся на 10 мл (10 см3). Масса навески помещенного порошка составила 26 г. Определить истинную плотность материала.

- Определить влажность образца материала, если его масса в воздушно-сухом состоянии составила 120г, а в абсолютно-сухом 115г.

- При определении коэффициента теплопроводности строительного материала в приборе установились следующие, постоянные температуры на поверхностях образца: t1 = 100°С, t2 = 20°С. Вычислить коэффициент теплопроводности, если площадь образца F = 0,25 м2, толщина образца а = 5 см. Испытания продолжались 1 час, в течение этого времени на нагревание образца было затрачено 360 КДж тепла.

- При растяжении стального стержня длиной 100 мм и площадью поперечного сечения F = 200 мм2 максимальная нагрузка была 600 кг. Определить величину напряжения.

- Определить пористость, массовое и объемное водопоглощение известняка, если масса сухого образца 300 г, насыщенного 350 г. Истинная плотность 2,8г/см3. Объем образца 210 см3.

- Определить пористость материала, если его средняя плотность 1.4г/см3, а истинная плотность 2,7 г/см3.

- Масса сухого образца ракушечника равна 120 г, после насыщения его водой масса увеличивается до 180 г. Вычислите пористость, массовое и объемное водопоглощение ракушечника, если истинная плотность его равна 2,4 г/см3, объем образца составляет 130 см3.

- Определить разрушающую силу при испытании образца в сухом состоянии, если коэффициент размягчения Кразм=0,6. Размеры образца 10х10х10 см, разрушающая сила при испытании образца в насыщенном водой состоянии равна 20т.

- Является ля материал морозостойким, если КМрз=0,78?

- Для нагрева 1м3  щебня со средней плотностью 1450 кг/м3 от начальной t = -10°С до конечной t = +20°С затраты тепла составили 35000 КДж. Определить удельную теплоемкость щебня.

- Определить пористость образца со средней плотностью 1,7 г/см3 и истинной плотностью 2,8 г/см3.

- Цилиндрический образец горной породы диаметром 5см и высотой 5см имеет массу 216 г, после насыщения его водой масса увеличилась до 240 г. Определить среднюю плотность камня, его объемное и массовое водопоглощение.

- Определить влажность сырца, если масса его до сушки была 4400 г, а после сушки 3850 г.

- Вычислить теплозатраты на нагрев воды, идущей для изготовления 1м3 бетона. Начальная температура воды tн=10°С, конечная температура нагрева tк = 80°С. Расход воды составляет на 1м бетона 200л. Удельная теплоемкость воды составляет с = 4,18КДж/кг °С.

- Найти площадь сечения каждой из четырех бетонных опор эстакады для хранения стали, если Rсж = 20 МПа, максимальная загрузка эстакады 20 пачек по 5т в каждой.

- Определить предел прочности при сжатии образца в сухом состоянии, если коэффициент размягчения равен 0,8. Размеры образца 10х10х10 см. Разрушающая сила при испытании образца в насыщенном водой состоянии равна 20 т.

- Образец естественного камня в сухом состоянии весит 120 г, а в насыщенном водой состоянии 145 г. Определить массовое водопоглощение.

- Определить затраты тепла на нагрев 2000 шт глиняного кирпича-сырца при его сушке при t =80°С Сырец поступает в камеру с температурой t =10°С. Масса 1 шт кирпича составляет 3,4 кг. Коэффициент теплоемкости кирпича с=0.9 КДж/кг °С.

- Определить массу кирпича, помещенного в вагон. Количество кирпича, размером 250х120х65 мм составляет 20 тыс.шт. Истинная плотность кирпича 3,3 г/см3, средняя плотность 1,7г/см3.

- При механическом испытания кубиков тяжелого бетона размером 15x15x15 см средняя разрушающая нагрузка оказалась равной Р=90000 кгс, Установить марку бетона.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-11 | Пороговый | Лабораторные работы, контрольная работа | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 2 |  |
|  | Повышенный | Защита лабораторных работ. Знание глоссария. |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос |  | 1 |  |
| ПК-12 | Пороговый | Лабораторные работы, контрольная работа |  | 2 |  |
|  | Повышенный | Защита лабораторных работ. Знание глоссария. |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос. Решение задач по теплофизическим свойствам материалов |  | 1 |  |
| ПК-13 | Пороговый | Лабораторные работы, контрольная работа |  | 2 |  |
|  | Повышенный | Защита лабораторных работ. Знание глоссария. |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос. Решение задач по теплофизическим свойствам материалов |  | 1 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 9 |  |
| ПК-11, ПК-12 ПК-13 | Зачет | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 10 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 5 баллов | незачтено |
|  |  |  |  | 6…10 баллов | зачтено |